Приложение к конкурсной

документации № __/__-ОК

Техническое задание

на поставку мастики битумно-полимерной

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастика битумно-полимерная, кровельная типа «ТЕХНОМАСТ» | - прочность сцепления с основанием: С бетоном, не менее – 0,6 МПа; С металлом, не менее – 0,9 МПа; - прочность сцепления между слоями: Рулонный материал - рулонный материал не менее – 0,3 МПа; Рулонный материал – бетон не менее – 0,4 МПа; - прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее – 4 кН/м; - условная прочность, не менее – 1 МПа; - относительное удлинение при разрыве, не менее – 500%; - водопоглощение в течении 24 часов по массе, не менее – 0,4 %; - массовая доля нелетущих веществ, не менее – 50%; - теплостойкость, не ниже – 110 ºС; - гибкость на брусе радиусом 5,0+/-0,2 мм, при температуре -35ºС – трещин нет; - водонепроницаемость в течении 24 часов при давлении 0,1 мПА – выдерживает; - тара – ведро металлическое с крышкой. Масса – 20 кг. | кг | 1 800 |

- Место поставки: склад МП «Салехардэнерго» МО г.Салехард.

- Адрес поставки: ЯНАО, г.Салехард, ул. Игарская (склад ОМТС);

- Условия поставки: доставка за счет средств Поставщика;

- Условия оплаты: в течении 30 рабочих дней с момента поставки товара;

- Срок поставки: в течении 20 календарных дней с момента подписания договора;

- Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации  и иметь сертификат качества (соответствия).